Prevederile prezentului subcapitol se refera la conditiile tehnice privind executarea pardoselilor din mocheta, pentru Sala de Consiliu si birou prodecani facultatea I.E.E.I.A.

Pardoselile din mocheta folosite in aceste spatii vor fi conform normelor si legilor in vigoare.

- Mocheta

Caracteristici:

- prezentare: rola cu latimea de 4 m;

- grosime totala: 8 mm;

- inaltimea firului: 6 mm;

- greutate totala: 2230 g/mp;

- greutatea firului: 1150 g/mp;

- compozitie: 100% poliamida;

- densitate: 209 000/mp;

- clasa de trafic 33 trafic greu;

- proprietăţi electrostatice < 2 kV;

- absorbtia sunetului 26 dB conform EN-ISO 10140-1;

- rezistenţă la foc; Cfl s1, conform EN 13501-1;

- potrivit pentru scaunul cu rotile;

- retentia culorilo 5 – 6 conform ISO 105-B02;

- potrivit pentru incalzire in pardoseala.

Se impun urmatoarele lucrari pentru pardoseli:

Sapa autonivelanta cu grosimea de 3 - 5 mm.

Lipire mocheta

Se aplica sapa autonivelanta, cu grosimea de 3 – 5 mm care va trebui sa aiba urmatoarele caracteristici:

- aderenta la suport de beton 0,85 N/mm2, clasa B0,5;

- contractia -0,1833 %;

- rezistenta la compresiune min 32,66 N/mm2, clasa C30;

- rezistenta la incovoiere min. 7,62 N/mm2, clasa F7;

- densitatea aparenta: 1980 kg/m3;

- rezistenta termica 0,0411 m2.k/W;

- coeficientul de expansiune termica NPD;

- permeabilitatea la vaporii de apa 0,1178.10-10 kg/m.s.Pa;

- permeabilitatea la apa lichida 2,56 kg/m2.h0.5.

MOSTRE

Se vor prezenta, spre avizare, beneficiarului si proiectantului (in cazul in care acestea nu sunt indicate expres prin proiect) mostre de mocheta.

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA MATERIALELOR PE SANTIER:

Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie sa-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si produselor incat sa elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel ca, in momentul punerii lor in opera acestea sa corespunda conditiilor de calitate impuse atat prin caietele de sarcini cat si prin normativele in vigoare.

Se va acorda o atentie deosebita la conditiile de securitate impotriva incendiilor, care trebuie asigurate spatiilor de depozitare (in special a materialelor usor inflamabile, ca de exemplu adezivii si diluantii). Se recomanda ca temperatura la locul de depozitare sa fie cuprinsa intre + 15°C si + 20°C.

Lucrarile de montaj ale mochetei vor fi executate in conformitate cu tehnologiile de executie agrementate si normele tehnice cuprinse in legislatia in vigoare.

MONTAJUL mochetei

Lucrările vor cuprinde următoarele operaţii:

- reparaţii strat suport acolo unde este cazul;

- turnare şapă autonivelantă 3 – 5 mm grosime pe suprafetele unde exista gresie. Se respectă prescripţiile tehnice ale produsului şi modul de punere în operă, precum şi executarea operaţiuni conform agrementului tehnic;

- şlefuit, desprăfuit şapă autonivelantă;

- croire şi lipire mocheta cu adeziv adecvat. Pentru adezivul de lipire se vor respecta prescripţiile tehnice ale produsului şi modul de punere în operă, precum şi executarea operaţiunii conform agrementului tehnic;

- curăţarea suprafeţelor executate.