CAIET  DE  SARCINI

„FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE

CORP  B  -  HIDROIZOLAȚIE TERASĂ  ET 2”

LUCRĂRI DE HIDROIZOLAŢII

Domeniul de aplicare:

Prevederile acestui capitol se aplică la toate lucrările de izolaţii hidrofuge la construcţiile de locuinţe şi social culturale.

Prevederi comune :

Toate materialele şi semifabricatele, care intră în componenţa unei izolaţii, nu pot fi introduse în lucrare decât dacă, în prealabil :

a). s-a verificat de către responsabilul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificat de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare cu normele în vigoare; înlocuiri de materiale nu sunt permise decât cu acordul scris al beneficiarului;

b). s-a organizat depozitarea şi manipularea în condiţii care să asigure păstrarea calităţii şi integrităţii materialelor;

c). s-au efectuat înainte de punerea în operă determinările prevăzute în prescripţiile tehnice în vigoare;

d). s-au efectuat încercări ale umidităţii şi măsurători ale dimensiunilor şi formelor materialelor pentru care instrucţiunile de folosire pun condiţia în legătură cu aceasta.

Verificarea caracteristicilor şi calităţii suportului pe care se aplică izolaţiile bituminoase se face în cadrul verificării executării acelui suport.

Pentru executarea lucrărilor se vor verifica îndeplinirea următoarelor condiții:

- suprafața suport să fie plană, să nu prezinte denivelări mai mari de 5 mm la verificarea cu  dreptarul de 2 m lungime pe direcția de planeitate;

- suprafața suport nu va prezenta neregularități (bavuri sau excrescențe) mai mari de 2 mm determinate cu rigleta de 20 cm lungime, deplasată în toate direcțiile;

- pantele trebuie să corespundă proiectului (normativelor);

- verificarea pantelor se face cu dreptarul de 1 m lungime, cu nivela cu bulă și metrul, mișcând dreptarul până ce nivela așezată pe dreptar indică orizontalitatea și se măsoară diferența în cm dintre suport și dreptar, citirea pe metru reprezintă panta acoperișului;

- toate intersecțiile dintre planurile orizontale și vertical trebuie să fie realizate cu scafe de record din mortar de ciment M 100T;

- ultimul tronson de țeavă  al coloanei de scurgere să fie montat la nivelul suprafeței suport;

- străpungerile necesare trecerii unor conducte prin acoperiș trebuie să fie finisate inclusiv cu montarea ștuțurilor metalice;

- starea de umiditate a suprafeței să fie corespunzătoare normativelor în vigoare – max. 12%-umiditatea se va verifica cu umidometrul;

- temperature minima de lucru se recomandă să fie de peste + 5ºC;

- aticele, ventilațiile, rebordurile la rosturi și toate lucrările aferente care se execute pe suportul acoperișului trebuie să fie terminate;

- elementele tehnologice calde, care străbat acoperișul (țevi pentru ventilație) vor fi izolate pentru a nu transmite căldura la foile hidroizolatoare.

În cazul în care prescripţiile tehnice pentru executarea izolării prevede condiţii speciale de planeitate, forma de racordări şi umiditate, precum şi montarea în prealabil a unor piese, dispozitive, aceste condiţii vor face obiectul unei verificări suplimentare, înainte de începerea lucrărilor de izolaţii.

Toate verificările ce se efectuează la lucrări sau părţi de lucrări de izolaţii, care ulterior se acoperă (ex.straturile succesive ale izolaţiei propriu-zise, racordările piesele înglobate, etc.) se înscriu în procesele-verbale de lucrări ascunse conform instrucţiunilor respective.

INDICAȚII TEHNOLOGICE

Procesul tehnologic de execuție pentru realizarea hidroizolației cu membrane aplicabile prin termosudare (lipire cu flacără) cuprinde următoarele faze principale:

- Curățirea suprafeței hidroizolației:

- se vor înlătura de pe acoperiș diversele depuneri de praf și pământ, vegetația și resturile materiale;

- desfacerea copertinelor (glafuri) din tablă și îndepărtarea straturilor neaderente ale hidroizolației ce prezintă încrețituri, deplasări de pe suport, bitum scurs, crăpături cu ajutorul răzuirilor sau prin tăiere și smulgere;

- suprafața se va mătura și peria în scopul de a ușura depistarea degradărilor (fisuri, crăpături, etc.) și pentru a se asigura aderența necesară materialelor aplicate ulterior;

- molozul rezultat din desfaceri, se va transporta la vărsătoare.

- Reparații locale ale hidroizolației ( strat suport)

Eliminarea bășicilor sau pernelor de apă prin:

- crestarea lor în formă de – V -, H, sau +;

- răsfrângerea marginilor și îndepărtarea apei;

- uscarea cavității și lipirea la loc a straturilor izolatoare în poziția inițială;

- lipirea unui petic din membrane bitumată peste zona remediată;

- închiderea fisurilor din straturile superioare ale hidroizolației:

- crestarea stratului fisurat cu tăieturi perpendicular pe fisură;

- răsfrângerea marginilor, ștergerea și uscarea cavității;

- pregătirea suportului și refacerea aderenței între straturi;

- desprăfuirea și amorsarea pe toată lungimea fisurii remediate;

- aplicarea unei benzi de membrane termosudabilă cu lățimea de min. 10 cm de o parte

și de alta a fisurii.

- Amorsarea suprafeței

- amorsa se aplică pe suportul remediat, curățat, periat, uscat și verificat;

- aplicarea soluției de impregnare (amorsare) se execută manual cu ajutorul trafaletului în numărul de straturi indicat de producător, cu respectarea timpului de uscare între straturi și a temperaturii de aplicare.

- Remedierea gurilor de scurgere

- desfacerea straturilor pe 1 mp în jurul gurii de scurgere și a receptorului propriuzis;

- pregătirea stratului suport (curățare, egalizare, amorsare);

- aplicarea prin lipire în aderență totală a unui strat de membrană cu dimensiunile de 1 x 1 m și decuparea în dreptul coloanei la diametrul interior al acesteia;

- montarea receptoarelor confecționate uzinat din materiale polimerice, prevăzute cu ștuț și guler de record;

- racordarea hidroizolației avându-se în vedere realizarea etanșării între receptor și coloana de scurgere.

- Realizarea hidroizolației multistrat

- se execută primul strat hidroizolator în aderența totală prin termosudare;

- montajul membrane se face transversal liniei de pantă;

- suprapunerea membranelor se va executa conform indicațiilor producătorului, cu decuparea colțului la 45o

- sudarea suprapunerilor și presarea cu rola;

- aplicarea membranelor cu decalarea longitudinală la ½ sau 1/3 din lungime;

- executarea primului strat de hidroizolație verticală prin lipire în totală aderență a membrane de stratul suport (atic);

- se execute stratul suplimentar hidroizolant în zonele de intersecții de planuri diferite (coame, dolii, scafe), din membrane termosudabilă cu grosimea minimă de 2 mm și cu lățimea minimă desfășurată de 30 cm;

- montarea stratului doi hidroizolator prin pozarea în același sens cu decalarea față de primul strat la ½ din lățimea membrane;

- executarea hidroizolației verticale – stratul final;

- montarea glafurilor, șorturilor din tablă zincată pentru protecția izolației pe verticală.

- Realizarea protecției hidorizolației

Pentru realizarea unei terase circulabile, se utilizează dalele cauciucate, care au, în același timp și rol de protecție a hidroizolației.

- Avantajele folosirii acestora, sunt:

- protecție a hidroizolației;

- aderență bună indiferent de condițiile meteo;

- rezistență mecanică;

- nu permit menținerea gheții pe suprafața lor pe timpul iernii;

- nu se dilată;

- rezistență la UV;

- se curăță ușor, cu jet de apă.

- Specificații tehnice:

- grosime	-  30 mm;

- lungime     - 500 mm

- lățime        - 500 mm

- greutate     - 4,5 kg/buc.

- culoare      - la solicitarea beneficiarului.

CONDIȚII DE EXECUȚIE :

Caracteristicile minime ale membranelor termosudabile :

a). Stratul suplimentar şi hidroizolator de 3 mm grosime :

- Tip armătură :poliester ţesut - nețesut

- Grosimea :3 mm

- Finisaj partea superioară :nisip

- Finisaj partea inferioarpă  :film termosudabil 10 g/mp

- Flexibilitatea la rece :-10oC

- Rezistenţa la rupere :

- longitudinal :700 N/5 cm

- transversal :500 N/5 cm

- Alungire la rupere :

- longitudinal :40%

- transversal :40%

- Rezistenţa la sfâşiere :

- longitudinal :150 N

- transversal :150 N

- Stabilitatea la cald :+110oC

- Siguranţa la foc :clasa C4

b). Stratul final hidroizolator : de 4,5 kg/mp şi protecţie cu ardezie

Tip armătură :poliester ţesut - nețesut

- Grosimea :4 mm;

- Finisaj partea inferioară :film termosudabil 10g/mp

- Finisaj partea superioară :nisip

- Flexibilitatea la rece :-10oC

- Rezistenţa la rupere :

- longitudinal :700 N/5 cm

- transversal :500 N/5 cm

- Alungire la rupere :

- longitudinal :40 %

- transversal :40 %

- Rezistenţa la sfâşiere :

- longitudinal :150 N

- transversal :150 N

- Stabilitatea la cald :+110oC

- Siguranţa la foc :clasa C4

Pentru realizarea hidroizolaţiilor  de calitate corespunzătoare, vor fi respectate următoarele condiţii :	a). lucrările de hidroizolare cu membrane multistrat se vor executa de întreprinderi specializate sau echipe specializate iar lucrătorii vor fi instruiţi special pentru aceste lucrări şi cu modul de utilizare al arzătoarelor cu flacără racordate la buteliile cu gaze lichefiate;

b). se vor asigura spaţii corespunzătoare pentru depozitarea materialelor aproape de locul execuţiei;

c). se vor asigura căile de acces cele mai scurte pentru transportul şi manipularea materialelor;

d). se va controla calitatea şi cantitatea foilor bitumate, a bitumurilor şi materialelor auxiliare, dacă au certificate de calitate şi corespund prescripţiilor tehnice respective, pentru utilizarea conform proiectului şi normativelor în vigoare;

e). lucrările de hidroizolare la cald se vor executa la temperaturi peste +5oC, fiind interzisă execuţia acestora pe timp de ploaie şi burniţă;

f). la lucrările executate pe timp friguros, se vor respecta prevederile din "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente C.16-84".

Suprafeţele suport pentru aplicarea hidroizolaţiei se vor verifica astfel :

a). se vor verifica pantele şi se va controla dacă suprafaţa este curată, fără asperităţi mai mari de 2 mm şi denivelări peste 5 mm verificate în toate direcţiile cu un dreptar de 2 m. lungime, iar scafele să fie executate cu raze de minimum 5 cm şi muchiile de minimum 3 cm;

b). se va verifica dacă suportul din mortar sau beton este uscat şi întărit, prin lipirea pe numai 20 cm a unei fâşii din foi bitumate de 30 x 20 cm, după o prealabilă amorsare şi care la încercarea de dezlipire după o oră de la lipire, trebuie să se rupă. Dezlipirea de pe suprafaţă a fâşiei cu mortar, arată că şapa este ori umedă ori necorespunzătoare pentru aplicarea hidroizolaţiei;

c). se va verifica dacă sunt fixate conductele de scurgere, elementele de străpungere, diblurile, cârligele, agrafele de prindere a copertinelor, dacă sunt executate rebordurile, lăcaşurile rosturilor şi dacă sunt montate deflectoarele pentru difuzia vaporilor sau alte elemente situate sub bariera contra vaporilor sau sub hidroizolaţie.

Stratul de amorsare cu soluţie de bitum se execută pe suportul din beton sau mortar bine curăţat şi uscat, numai în perioadele de timp cu temperaturi exterioare până la 8oC, iar cu emulsie de bitum pe suportul umed la temperaturi peste 8oC. După uscare, straturile de amorsare trebuie să fie de culoare maro închis, fără luciu.

Aplicarea stratului de amorsare se execută mecanizat prin stropire cu pistolul racordat la compresor cu aer comprimat, sau cu peria, pe suportul de beton curăţat şi uscat.

În caz de preparare a soluţiei de bitum pe şantier, indicat numai pentru suprafeţe mici, operaţia se va executa la o distanţă de minimum 25 m de surse de foc sau construcţii uşor inflamabile, prin turnarea treptată a bitumului în benzină şi amestecarea continuă până la răcire.

Se va mătura suprafaţa suport, se vor poza şi croi foile bitumate la lungimea necesară pe locul de aplicare, după care se vor rula din nou şi apoi se vor lipi cu flacăra prin derulare succesivă şi presare a sulului peste stratul suport.

Apăsarea energică a sulului trebuie să conducă la eliminarea pungilor de aer.

Suprapunerile dintre foile bitumate vor fi de 7-10 cm longitudinal şi de 10 cm transversal, se vor presa şi netezi, curăţindu-se totodată excesul de mastic de bitum refulat pe margini.

Al doilea strat al hidroizolaţiei se va aplica în mod asemănător, cu decalări între suprapunerile foilor realizate prin lipire.

După aplicarea primului strat se va examina suprafaţa cu grijă, prin ciocănire, iar defectele constatate se vor remedia, după care se va executa stratul următor. Hidroizolarea la elementele

verticale (atice, reborduri, ventilaţii, coşuri) se va executa cu fâşii croite la dimensiunile respective prin derulare, începând de jos în sus. La scafe suprapunerile cu straturile hidroizolaţiei orizontale se vor realiza în trepte de minimum 20 cm. La colţuri, muchii şi alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula se admite aplicarea flăcării pe foaia bitumată şi lipirea imediată prin presare, controlându-se aderenţa şi continuitatea etanşării în aceste locuri.

La atice cu înălţimea până la 60 cm, hidroizolaţia se va întoarce pe partea orizontală a aticului după realizarea șorțului perimetral de protecție din tablă zincată.

VERIFICĂRI

În afara verificărilor prevăzute anterior, pe parcursul executării lucrărilor, trebuie verificate:

- respectarea rețetelor și proceselor de preparare a materialelor pe șantier (masticuri,

soluții, etc.) conform Normativului C.112-86;

- capacitatea de lipire a hidroizolației pe stratul suport amorsat: pentru fiecare 1000 mp, se fac

5 probe de desprindere a câte unei fâșii de membrane de 5 x 20 cm;

- lipirea corectă a foilor: nu se admit desprinderi și bășici, iar când acestea apar, repararea lor

este obligatorie;

- racordarea hidroizolației la reborduri și atice, la străpungeri, la rosturi de dilatație și la gurile

de scurgere, care trebuie să fie prevăzute cu parafrunzare și să nu fie înfundate;

- execuția conformă a tinichigeriei aferente hidroizolației acoperișului (șorțuri, copertine,

glafuri, etc.); dacă este bine încheiată, racordată cu hidroizolația și fixată de construcție.

Verificări specifice

Suportul învelitorii

Verificarea constă în examinarea proceselor verbale la terminarea fazei de lucrări din care face parte suportul învelitorii și în măsurarea – prin sondaj – a elementelor geometrice ale acestuia (pante, planeitate, rectilinialitate, distanța între axe). Abaterile de la planeitate măsurate cu dreptarul de 3m, trebuie să nu depășească 5 mm în lungul pantei și 10 mm perpendicular pe aceasta. Celelalte abateri sunt aceleași ca și pentru învelitori și sunt menționate la punctele următoare.

În toate cazurile se vor verifica:

- concordanța lucrărilor executate cu prevederile caietului de sarcini;

- existența și corectitudinea lucrărilor de tinichigerie aferente învelitorii, în special: șorțurile, străpungeri pentru ventilație, etc.;

- glafurile, șorțurile să aibă panta transversală spre exterior prevăzută cu lacrimar și să fie bine fixat cu cuie și sârmă, cu străpungerile lipite cu cositor, iar la pante să aibe falțurile cositorite.

PREVEDERI PRIVIND EXPLOATAREA

Exploatarea cuprinde aspectele privind întreținerea, utilizarea și funcționarea hidroizolației acoperișului în vederea măririi duratei bunei comportări în timp a construcțiilor.

Moduri de evaluare a duratei de exploatare:

- Garanția acordată (durabilitate garantată de către executant și/sau producător), va constitui un sistem obligatoriu de evaluare cu referire la materialele utilizate și/sau la alcătuirea hidroizolației în ansamblu;

- Durata de utilizare apreciată: constituie un sistem orientativ de evaluare ce poate fi luat în considerare funcție de instituția care face aprecierea și/sau prin exemplificări.

Întreținere și utilizare:

- Măsurile de întreținere preconizate  și frecvența acestora trebuiesc stipulate în Cartea Tehnică a construcției;

Urmărirea comportării în timp implică un sistem precis privind verificarea, utilizarea și întreținerea, astfel:

- verificarea periodică se va realiza conform P.130/1999; această verificare va fi efectuată minim o data pe an;

- la verificările periodice se va urmări și modul de utilizare a hidroizolației în sensul respectării condițiilor-cadru de utilizare stabilite prin temă; nu se vor admite abateri de la prevederile inițiale privind utilizarea;

- întreținerea hidroizolației este în sarcina beneficiarului și constă în măsuri privind utilizarea corectă și în lucrări de întreținere curente, ce constau din:

- interzicerea oricăror intervenții efectuate asupra hidroizolației

(spargeri, încărcări suplimentare, ancoraje, etc.);

- interzicerea circulației pe suprafețele concepute și realizate necirculabile;

în acest sens este recomandabilă prevederea unor căi de acces ocazional,

asigurate, adecvate acestui scop;

- curățirea sezonieră, periodică, a suprafețelor prin înlăturarea depunerilor

și vegetațiilor (minim de 2 ori pe an, primăvara și la sfârșitul toamnei),

precum și curățirea cu atenție pe timpul iernii a aglomerărilor excesive

de zăpadă în special în zonele de colectare și scurgere a apelor pluviale;

- menținerea în condiții funcționale a elementelor de protecție;

- repararea zonelor deteriorate accidental.

NOTĂ: Datele constatate la acțiunile de urmărire a comportării în timp se vor concretiza

prin procese verbale de constatare și măsuri ce vor fi incluse în Cartea Tehnică

a construcției.

MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Se vor respecta cerințele Legii nr. 137/95 – privind protecția mediului cât și normele

tehnice specifice.

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

Se vor respecta următoarele reglementări tehnice și legislative:

- Legea 319/2006 a sănătății și securității în muncă;

- P 118 – 99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;

- Instructajul periodic efectuat personalului din subordine se va referi în special la:

- Folosirea buteliilor cu gaze lichefiate;

- Depozitarea buteliilor cu gaze lichefiate;

- Temperatura în depozite nu va depăși 40ºC;

- Este interzisă depozitarea în comun a buteliilor încărcate cu oxigen împreună cu

buteliile încărcate cu gaze lichefiate;

- Pe o distanță de 10 m în jurul depozitului cu butelii este interzisă păstrarea

materialelor inflamabile și a lucrărilor cu foc deschis;

- Depozitele vor fi dotate în mod obligatoriu cu mijloace pentru stingerea incendiilor;

- Pentru transportul și manipularea buteliilor personalul va fi instruit în mod special,

instructajul referindu-se în special la respectarea următoarelor:

- Buteliile vor fi transportate numai cu capacul de protecție montat;

- Transportul buteliilor se face numai în mijloacele de transport prevăzute cu arcuri, între butelii trebuie să se întrepună un material despărțitor ca șipci de lemn, inele de cauciuc;

- Este interzis a se transporta butelii încărcate împreună cu alte materiale combustibile sau

materii grase;

- Buteliile aflate în încăperi trebuie să fie cel puțin la 1 m distanță de radiatoare de încălzire

- sau  alte aparate încălzitoare și la cel puțin 10 m de sursa de flacără, căldură cu foc deschissau solară;

- Dacă ventilul nu este închis etanș se montează o piuliță de siguranță, se montează capacul

de protecție și se anunță depozitul care a livrat butelia;

- Înainte de aprinderea focului se va verifica furtunul de record (de cauciuc) astfel ca să nu aibă scăpări de gaze datorită  porozității, crăpăturilor sau lărgirii capetelor,

- Se interzice trecerea gazului din butelii în alți recipienți.

NORMATIVE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE HIDROIZOLAȚII

4.1 GP – 114 – 2006 – Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea hidroizolațiilor cu

membrane bituminoase aditivate;

4.2 NP – 121 – 2006 – Normativ privind reabilitarea hidroizolațiilor bituminoase ale

acoperișurilor clădirilor;

4.3 NP – 040 – 2002 – Normativ privind proiectarea, executarea hidroizolațiilor la clădiri.

NOTĂ: Ofertantul va prezenta fișe tehnice pentru următoarele materiale, care vor

fi puse în operă:

- membrană multistrat 3 mm grosime;

- membrană mulistrat 4 mm grosime;

- dale cauciucate ( 50 x 50 ) cm;

- var lavabil.

Întocmit,

Ing.Elena Apostol

adm.patrim.Daniela Serea